Теплоноситель "Гольфстрим"

Предназначен для автономных систем отопления, кондиционирования, а также в качестве рабочей жидкости в теплообменных аппаратах. 

Теплоноситель "Гольфстрим" производится на основе высококачественного моноэтиленгликоля с применением сбалансированного пакета функциональных присадок (антикоррозионные, антипенные, антиокислительные и термостабилизирующие, а так же присадки, повышающие инертность к уплотнительным материалам), обеспечивающих защиту системы отопления от пенообразования, накипи и коррозии.

Уникальные потребительские качества:

• низкая температура замерзания - 65°С гарантирует идеальное состояние отопительной системы в самую суровую зиму; 
• главное достоинство теплоносителя: в отличие от воды, его можно оставлять в закрытых системах зимой, не опасаясь, что система будет "разморожена", тепло система гарантирована от "размораживания; 
• пожаро - взрывобезопасен. 
• высокая термоокислительная стабильность; 
• предотвращает коррозию стали, чугуна, меди, латуни, алюминия и припоя; 
• удаляет и предотвращает появление накипи; 
• специально подобранный пакет присадок исключит возможность появления коррозии и надежно защитит сталь, чугун, медь, алюминий, латунь и припой. Присадки препятствуют образованию накипи на стенках теплообменных аппаратов и способствующие растворению уже имеющейся; 
• теплоноситель не оказывает агрессивного воздействия на пластиковые и металлопластиковые трубы, сантехническую резину и прокладки, что исключает возможность протечек в системе отопления, контакт с оцинкованными поверхностями не рекомендуется; 
• возможность разбавления водопроводной водой; 
• безвреден для уплотнителей (резина, тефлон, паронит); 
• cрок эксплуатации 5 лет или 10 отопительных сезонов; 
• 100% выходной контроль качества продукции в лаборатории, аккредитованной Госстандартом России (аттестат аккредитации РОСС RU)

Теплоноситель имеет сертификат соответствия и гигиенический сертификат, позволяющий его использование в жилых помещениях, в отличие от тосола.

Особенности использования теплоносителя:

Самое отрицательное воздействие на теплоноситель может оказать повышенная температура, возникающая в системе отопления при ненормальном режиме ее работы. При перегреве теплоносителя до температур, превышающих +170°С, происходит термическое разложение этиленгликоля и антикоррозионных присадок. Поэтому в нагревательных котлах должна быть обеспечена надлежащая циркуляция теплоносителя.

В рабочем диапазоне температур теплоноситель, по сравнению с водой, имеет в 3-5 раз больше вязкость и на 10-15% меньше теплоемкость, поэтому расчетный расход циркуляционного насоса следует принимать на 10% больше, а расчетный напор - на 60% выше.

Для отопительных систем с электрическими котлами, из-за возможных местных перегревов (300-700)°С, необходимо устанавливать регулятор температуры не выше 70°С и использовать теплоноситель с температурой замерзания минус 30°С . Также для отопительных систем с электрокотлами рекомендуется устанавливать после обратного клапана дополнительный циркуляционный насос.

Теплоносители на основе моноэтиленгликоля имеют коэффициент температурного расширения больше, чем вода, поэтому для избежания проблемы завоздушивания закрытой системы необходимо устанавливать расширительный бак в соответствии с таблицей.

| Объем системы, литры | Расширительный бак для "Гольфстрим", литры, не менее |
| --- | --- |
| до 100 | 24 |
| от 100 до 300 | 50 |
| от 300 до 500 | 80 |
| от 500 до 800 | 100 |
| от 800 до 1100 | 150 |
| от 1100 до 1700 | 250 |
| от 1700 до 2300 | 300 |

Места соединений в системе следует уплотнять прокладками из стандартной резины, паронита, тефлона или льном с герметиком, стойким в этиленгликоле.

Не рекомендуется:

  заливать теплоноситель "Гольфстрим" в системы отопления, изготовленные из оцинкованных труб, так как водогликолевая смесь при взаимодействии с цинком образует чрезвычайно объемистые осадки, которые могут блокировать работу системы;

  использовать теплоноситель "Гольфстрим" в системах отопления с котлами электролизного типа ("Галан");

  смешивать с другими теплоносителями без предварительной проверки , т.к. это может повлиять на антикоррозионные свойства теплоносителя "Гольфстрим".

Подготовка системы :

Для обеспечения надежной и долговременной работы системы с теплоносителем "Гольфстрим" необходимо провести подготовительные работы.
Перед заливкой теплоносителя в новую систему отопления или кондиционирования необходимо произвести гидроиспытания и проверить ее работу при положительной температуре на воде, а при отрицательной - на антифризе. При обнаружении негерметичности слить жидкость, устранить протечки и вновь испытать.
Перед заливкой теплоносителя в систему отопления, которая уже длительно эксплуатировались на воде или другом теплоносителе, необходимо предварительно ее промыть с использованием специальных импортных или отечественных средств.
Если такая работа не будет проведена, то теплоноситель проходя по контуру будет убирать старую накипь и ржавчину, что может привести к объемистым осадкам и засорению системы. 
Для более быстрого удаления пузырьков воздуха из теплоносителя рекомендуется после заполнения системы выдержать ее без давления в течение 3 часов.

Меры предосторожности :

Теплоноситель "Гольфстрим" предназначен исключительно для технического использования, поэтому нельзя допускать попадания его в пищевые продукты и питьевую воду.
При попадании жидкости на кожу и одежду ее необходимо сразу промыть водой.

Хранение :

Теплоноситель необходимо хранить в недоступном для детей месте, в герметично закрытой таре, вдали от пищевых продуктов.
Не допускается попадание прямых солнечных лучей.
Срок хранения 3 года с момента изготовления.

Гольфстрим 30

"Гольфстрим 30" предназначается для использования в качестве теплоносителя в автономных системах отопления и хладогена в системах кондиционирования, с целью исключения размораживания теплосистем, разрыва труб и радиаторов при низких температурах.

"Гольфстрим 30" содержит сбалансированный пакет присадок, в который входят: антикоррозионные, антипенные, антиокислительные и термостабилизирующие, а так же присадки, повышающие инертность к уплотнительным материалам.

Антикоррозионные присадки "Гольфстрим 30" многократно увеличивают срок службы труб, нагревательных и теплообменных аппаратов.

"Гольфстрим 30" готовый к использованию, не подлежащий разбавлению водой теплоноситель, который применяется до температуры минус 30°C.

Основные преимущества теплоносителя "Гольфстрим 30": 
• идеальное состояние отопительной системы в диапазоне от -30°C до +95°C; 
• способность предотвратить коррозию стали, чугуна, меди, латуни, алюминия и припоя; 
• способность удалять и предотвращать появление накипи; 
• не наносит вреда уплотнителям (резина, тефлон, паронит); 
• безопасность для циркуляционных насосов; 
• срок эксплуатации 5 лет или 10 отопительных сезонов; 
• приготовлен на основе качественного сырья; 
• 100% выходной контроль качества продукции; 
• выгодная цена; 
• для определения течи в система отопления или кондиционирования теплоноситель содержит краситель розового-желтого флуоресцирующего цвета. Краситель позволяет узнать точное место течи в ультрафиолетовом спектре.

Рекомендован к применению с плюминиевыми, стальными, чугунными радиаторами в системах отопления из медных, стальных, пластиковых и металлопластиковых труб.

Технические арактеристики теплоносителя "Гольфстрим 30"

| № п/п | Показатели | "RTC-Гольфстрим-30" |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Прозрачная, окрашенная однородная жидкость без мех. Примесей |
| 2. | Температура начала кристаллизации, ºС | -31 |
| 3. | Плотность, г/см 3при 20ºС | 1,061 |
| 4. | Температура кипения при 760 мм.рт.ст., ºС | 106 |
| 5. | Щелочность, см3 | 21,70 |
| 6. | Водородный показатель (pH) при 20ºС | 8,20 |
| 7. | Вспениваемость: Объем пены через 5мин. При 88ºС, см3 Время исчезновения пены, сек | 10 1,0 |
| 8. | Вязкость кинематическая, Сст При 20ºС При 80ºС | 3,54 1,35 |
| 9. | Вязкость динамическая, Мпа*с При 20ºС При 80ºС | 3,75 1,43 |
| 10. | Теплоемкость, кДж/кг*К При 20ºС При 80ºС | 3,32 3,68 |
| 11. | Теплопроводность, Вт/м*К При 20ºС При 80ºС | 0,43 0,44 |
| 12. | Коэффициент объемного расширения, ºС-1 | 5,30 *10 -4 |
| 13. | Коррозионное воздействие на металлы, г/м2, сутки: -Медь М1 -Латунь Л63 -Припой ПОС-40-2 -Алюминий Ал-9 -Чугун Сч18-36 -Сталь 20 | 0,02 0,02 0,04 0,04 0,03 0,02 |
| 14. | Набухание резины, % (изменение объема при 100ºС в течение 72 часов) -резина марки 57-5006 -резина марки 57-7011 | 1,3 1,0 |
| 15. | Класс пожароопасности | Пожаровзрывобезопасен |

Гольфстрим 65

"Гольфстрим 65" предназначается для использования в качестве теплоносителя в автономных системах отопления и хладогена в системах кондиционирования, с целью исключения размораживания теплосистем, разрыва труб и радиаторов при низких температурах.

"Гольфстрим 65" содержит сбалансированный пакет присадок, в который входят: антикоррозионные, антипенные, антиокислительные и термостабилизирующие, а так же присадки, повышающие инертность к уплотнительным материалам.

Антикоррозионные присадки " Гольфстрим 65" многократно увеличивают срок службы труб, нагревательных и теплообменных аппаратов.

"Гольфстрим 65" - теплоноситель, который можно использовать как в готовом виде, так и в разбавленном. Температура замерзания "Гольфстрим 65"составляет минус 65°C.

Основные преимущества теплоносителя "Гольфстрим 65": 
• высокая морозостойкость; 
• идеальное состояние отопительной системы в диапазоне от -65°C до +115°C; 
• возможность разбавления простой водопроводной водой; 
• способность предотвратить коррозию стали, чугуна, меди, латуни, алюминия и припоя; 
• способность удалять и предотвращать появление накипи; 
• не наносит вреда уплотнителям (резина, тефлон, паронит); 
• безопасность для циркуляционных насосов; 
• срок эксплуатации 5 лет или 10 отопительных сезонов; 
• приготовлен на основе качественного сырья; 
• 100% выходной контроль качества продукции; 
• выгодная цена. Рекомендован к применению с алюминиевыми, стальными, чугунными радиаторами в системах отопления из медных, стальных, пластиковых и металлопластиковых труб.

Технические характеристики теплоносителя "Гольфстрим 65"

| № п/п | Показатели | "RTC-Гольфстрим-65" |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Прозрачная, окрашенная однородная жидкость без мех. примесей |
| 2. | Температура начала кристаллизации, ºС | -66 |
| 3. | Плотность, г/см 3при 20ºС | 1,090 |
| 4. | Температура кипения при 760 мм.рт.ст., ºС | 115 |
| 5. | Щелочность, см3 | 22,4 |
| 6. | Водородный показатель (pH) при 20ºС | 8,2 |
| 7. | Вспениваемость: Объем пены через 5мин. При 88ºС, см3 Время исчезновения пены, сек | 10 1,0 |
| 8. | Вязкость кинематическая, Сст При 20ºС При 80ºС | 6,23 1,75 |
| 9. | Вязкость динамическая, Мпа*с При 20ºС При 80ºС | 6,76 1,84 |
| 10. | Теплоемкость, кДж/кг*К При 20ºС При 80ºС | 3,17 3,51 |
| 11. | Теплопроводность, Вт/м*К При 20ºС При 80ºС | 0,39 0,38 |
| 12. | Коэффициент объемного расширения, ºС-1 | 6,04 *10 -4 |
| 13. | Коррозионное воздействие на металлы, г/м2, сутки: -Медь М1 -Латунь Л63 -Припой ПОС-40-2 -Алюминий Ал-9 -Чугун Сч18-36 -Сталь 20 | 0,01 0,01 0,02 0,02 0,015 0,005 |

Разбавление теплоносителя "Гольфстрим 65" желательно производить дистиллированной водой в следующих пропорциях :

| Содержание "Гольфстрим 65",% | Содержание воды, % | Температура начала кристаллизации |
| --- | --- | --- |
| 83 | 17 | - 40 ºС |
| 70 | 30 | - 30 ºС |
| 50 | 50 | - 20 ºС |

(для разбавления может использоваться обычная водопроводная вода с общей жесткостью не более 6 мг экв./л.) 
Разбавлять теплоноситель "Гольфстрим 65" до температуры начала кристаллизации выше минус 20°С не рекомендуется, так как снижаются защитные свойства присадок и возможно возникновение коррозии, накипи и осадков